TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6378 : 1998

CHI TIẾT LẮP XIẾT - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ BỀN MỎI THEO TẢI TRỌNG DỌC TRỤC

Fasteners - Test methods of Axial load fatigue

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các điều kiện để tiến hành phép thử độ bền mỏi theo tải trọng dọc trục cho các chi tiết lắp xiết có ren và phương pháp đánh giá các kết quả thử.

Nếu không có qui định nào khác, phép thử được thực hiện ở nhiệt độ trong phòng, lực tác dụng phải trùng với đường dọc trục của chi tiết lắp xiết. Không tính ảnh hưởng của đồ gá đến ứng suất của chi tiết được thử.

Tiêu chuẩn này áp dụng khi thử độ bền mỏi theo tải trọng dọc trục cho các chi tiết lắp xiết có ren.

2. Ký hiệu và tên gọi

Xem bảng 1

Bảng 1 - Ký hiệu và tên gọi

| Ký hiệu | Tên gọi |
| --- | --- |
| Ad3 | Diện tích ứng với đường kính trong danh nghĩa Ad3=πd324 |
| As | Diện tích tính ứng suất As=p4(d2+d32)2 Diện tích dùng để tính toán ứng suất trung bình và biến độ ứng suất, được chọn theo thỏa thuận giữa người cung cấp và người sử dụng, có thể dùng Ad3 |
| d | Kích thước danh nghĩa của ren vít cấy kiểm tra tải |
| d1 | Đường kính trong của ren |
| d2 | Đường kính trung bình của ren |
| d3 | Đường kính trong danh nghĩa của ren d3 = d1 - H/6 |
| da | Đường kính tại điểm tiếp tuyến với prôphin ren |
| dh | Đường kính lỗ thoát |
| ds | Đường kính của thân vít cấy kiểm tra tải |
| D | Đường kính danh nghĩa của ren bạc lồng cho thử |
| F | Tải trọng kéo đứt |
| F0,2 | Tải trọng kéo đứt ở ứng suất thử Rp 0,2 |
| Fa | Biên độ tải trọng |
| Fall | Số gia của các biên độ tải trọng trong phạm vi chuyển tiếp |
| FA | Biên độ tải trọng ở giới hạn bền mỏi |
| Fm | Tải trọng trung bình |
| H | Chiều cao prôphin ren |
| N | Số chu kỳ ứng suất |
| NG | Số chu kỳ ứng suất khi ngừng thử mà không có sự phá hủy (số chu kỳ cơ sở) |
| p | Xác suất phá hủy |
| pf | Xác suất phá hủy trong phạm vi tuổi thọ có giới hạn |
| pt | Xác suất phá hủy trong phạm vi chuyển tiếp |
| P | Bước ren |
| Rm,min | Độ bền kéo nhỏ nhất |
| RS | Tỷ số ứng suất không đổi min /max |
| s | Chiều rộng của mặt đầu hình sáu cạnh |
| S(FA) | Độ lệch chuẩn của tải trọng mỏi |
| S(A) | Độ lệch chuẩn của của độ bền mỏi |
| S(log N) | Độ lệch chuẩn của logarit tuổi thọ |
| ,  | Các hệ số của đường hồi qui đối với phần nghiêng của đường cong S/N |
| a | Biên độ ứng suất |
| A | Biên độ ứng suất tại giới hạn mỏi |
| ax | Ứng suất kéo chiều trục |
| b | Ứng suất uốn |
| m | Ứng suất trung bình |
| min | Ứng suất nhỏ nhất |
| max | Ứng suất lớn nhất |
| Mmin | Ứng suất nhỏ nhất tại giới hạn mỏi |
| Mmax | Ứng suất lớn nhất tại giới hạn mỏi |
| AN | Độ bền mỏi ứng với N chu kỳ |
| AA | Giới hạn mỏi ngắn hạn ứng với N = 5 x 104 chu kỳ |
| AB | Giá trị ước lượng của độ bền trong phạm vi tuổi thọ có giới hạn tại N = 1x106 |
| a.i | Biên độ ứng suất ở phép thử thứ i trong phạm vi tuổi thọ có giới hạn |
| a.j | Biên độ ứng suất ở phép thử thứ j bằng phương pháp cầu thang |
| al | Khoảng biên độ ứng suất của phép thử tại phạm vi tuổi thọ có giới hạn (phần nghiêng của đường cong S/N) |
| all | Số gia của các mức biên độ ứng suất trong phạm vi chuyển tiếp |

Chú thích

Ký hiệu - được dùng trong trường hợp các giá trị a hoặc logN được rút ra từ đường hồi qui, ví dụ σahoặc log N

3. Nguyên lý

Thực hiện phép thử cho các chi tiết kẹp chặt có ren để xác định tính chất mỏi như đã chỉ ra trên đường cong Wohler (đường cong S/N) chi tiết kẹp chặt có ren cần thử được lắp trong một máy thử mỏi bằng tải trọng chiều trục và chịu tải trọng kéo dao động.

Có thể dùng các phép thử với ứng suất trung bình không thay đổi m hoặc tỷ số ứng suất không thay đổi RS = min / max. Thường dùng ứng suất trung bình không thay đổi để xác định tuổi thọ không giới hạn (xem trường hợp C trên hình 10)

Tỷ số ứng suất không thay đổi thường được dùng cho thử chấp nhận chất lượng (xem trường hợp a trên hình 10).

Tiếp tục phép thử cho tới khi mẫu thử bị phá hủy hoặc số chu kỳ ứng suất đã vuợt quá một số xác định trước. Thông thường số chu kỳ thử được xác định bởi vật liệu hoặc độ bền mỏi của mẫu thử. Nếu không có qui định nào khác, mẫu thử được coi là bị phá hủy khi đứt gãy thành hai phần riêng biệt nhau.

4. Thiết bị

4.1. Máy thử

Máy thử phải có khả năng duy trì một cách tự động tải trọng trong phạm vi ± 2% giá trị yêu cầu trong suốt quá trình thử và phải được trang bị một khí cụ để đếm và ghi số chu kỳ tổng khi thử. Máy thử phải được hiệu chuẩn định kỳ để bảo đảm độ chính xác này. Dải tần số thử phải ở trong khoảng 4,2Hz đến 250Hz. Máy thử phải tạo ra tải trọng dao động hình sin tác dụng vào mẫu thử.

Máy thử phải có một cơ cấu đề phòng sự tự khởi động lại sau khi máy ngừng do mất điện.

4.2. Đồ gá thử

Đồ gá thử phải có khả năng truyền tải trọng dọc trục cho mẫu thử. Các yêu cầu cơ bản được cho trên hình 1 và 2. Không nên dùng các cơ cấu tự chỉnh độ thẳng, xem 5.3.

Dung sai độ vuông góc và độ đồng tâm tính bằng milimét, nhám bề mặt tính bằng micromét

Bề mặt được thấm cacbon sâu từ 0,25 mm: độ cứng lớn nhất 60 HRC; độ cứng nhỏ nhất lớn hơn độ cứng của chi tiết thử 5 HRC.

Hình 1- Đồ gá không có bạc lồng

Dung sai độ vuông góc và độ đồng tâm tính bằng milimét; nhám bề mặt tính bằng micromét.

Việc dùng một bạc lồng không ảnh hưởng đến độ cứng vững của đồ gá thử

Bề mặt được thấm cácbon sâu từ 0,25 mm đến 0,5 mm, độ cứng lớn nhất 60 HRC, độ cứng nhỏ nhất lớn hơn độ cứng của chi tiết thử 5 HRC.

Hình 2 - Đồ gá có bạc lồng

4.3. Độ thẳng khi thử

Phải định kỳ kiểm tra độ thẳng của mẫu thử bằng cách dùng một vít cấy kiểm tra tải (xem hình 3) cùng với bốn ứng suất kề đặt cách nhau 90° xung quanh trục của vít cấy và nằm trên các mặt phẳng chứa đường dọc trục. Chiều dài của phần thân vít cấy phải bằng bốn lần đường kính của vít. Khi đo ở 50 % phạm vi tải được sử dụng trên máy, hiệu giữa ứng suất lớn nhất ax + b và ứng suất kéo danh nghĩa ax không được vượt quá 6 % ứng suất kéo danh nghĩa (xem hình 4). Không nên dùng các cơ cấu tự chỉnh độ thẳng. Nếu dùng các cơ cấu này thì phải kiểm tra độ thẳng một cách cẩn thận bởi vì sự chất tải lệch tâm có thể gây ra sai lệch lớn cho kết quả thử.

Dung sai độ vuông góc và độ đồng tâm tính bằng milimét, nhám bề mặt tính bằng micromét.

1) Dung sai của ren vít là 4h.

2) ds = d

Hình 3 - Vít cấy kiểm tra tải

Hình 4 - Phân bố ứng suất trên thân của vít cấy kiểm tra tải

4.4. Bạc lồng có ren trong

Để thử mỏi các sản phẩm tiêu chuẩn phải dùng đai ốc tiêu chuẩn hoặc bạc lồng có ren trong.

Nếu sử dụng bạc lồng có ren trong phù hợp với hình 5 thì phải mô tả bạc phù hợp với điều 7.2 của báo cáo thử.

4.5. Vòng đệm thử

Có thể dùng một vòng đệm thử được vát cạnh ở mặt tiếp xúc với phần bên dưới đầu bu lông hoặc đồ gá được vát cạnh. Đường kính lớn nhất tại điểm ứng với góc vát 45° phải bằng đường kính tại điểm tiếp tuyến với prôphin ren (da) với dung sai là + IT12 (xem hình 6). Các bề mặt của vòng đệm phải song song với nhau với phạm vi dung sai 0,01 mm. Độ cứng của bề mặt vòng đệm phải bằng độ cứng của bề mặt đối tiếp của đồ gá.

Nếu sử dụng vòng đệm thử thì phải ghi trong báo cáo thử (xem 7.3).

Dung sai độ phẳng, độ vuông góc và độ đồng tâm tính bằng milimét

1) Dung sai ren 6h.

Hình 5 - Bạc lồng có ren để thử

Hình 6 - Vòng đệm thử (đã được lắp)

5. Phương pháp thử

Công suất của máy thử phải được chọn sao cho tải trọng lớn nhất trên mẫu thử không thấp hơn 10% thang tải trọng lớn nhất của máy. Bề mặt tựa của đai ốc hoặc bề mặt của bạc lồng có ren phải được bố trí cách phần không cắt ren của thân chi tiết thử không nhỏ hơn 4 lần bước ren. Đai ốc phải được vặn vào hết chiều dài ren; chiều dài bu lông nhô lên khỏi đai ốc tối thiểu phải bằng hai lần bước ren (xem hình 7). Các đai ốc thử chỉ được sử dụng một lần.

Các bạc lồng có ren có thể được dùng liên tục chừng nào mà chúng còn lắp được dễ dàng với phần có ren ngoài và không xuất hiện các hư hỏng có thể nhìn thấy được

Hình 7 - Vị trí của đai ốc thử

Lắp mẫu thử nhẹ nhàng vào đồ gá sao cho không tạo ra lực cưỡng bức. Không được phép tạo ra ứng suất xoắn trong bộ phận lắp khi vặn đai ốc, nghĩa là chỉ có máy thử mới tạo ra tải trọng trong bộ phận lắp.

Chi tiết kẹp chặt có ren và đai ốc thử phải được làm sạch hoàn toàn và phủ một lớp dầu (dầu SAE20 hoặc loại tương đương) trước khi thử.

Phải chọn tần số thử sao cho nhiệt độ của mẫu thử không tăng quá 50°C trong quá trình thử. Nên đo nhiệt độ tại ren vòng đầu tiên.

Định kỳ kiểm tra tải trọng trong quá trình thử để bảo đảm điều kiện tải không thay đổi.

Điều kiện môi trường có ảnh hưởng đến các kết quả thử mỏi. Do đó, nếu có thể, nên kiểm tra các điều kiện khí chuẩn, đặc biệt là độ ẩm.

6. Đánh giá các kết quả

Chỉ có thể đánh giá so sánh được các giá trị của độ bền mỏi khi tiến hành các phép thử và đánh giá các kết quả thử theo cùng một cách như nhau.

Có thể xác định các giá trị của độ bền mỏi trong vùng giới hạn mỏi ngắn hạn (sự phá hủy các mẫu thử trước khi đạt tới số chu kỳ ứng suất đã định trước và trong vùng chuyển tiếp, ở đó khi đạt tới số chu kỳ ứng suất đã định trước (thường từ 5 x 106 đến 107 chu kỳ) mẫu thử có thể bị phá hủy hoặc không (xem hình 10). Thử mỏi được thực hiện và đánh giá theo hai phương pháp:

a) theo số chu kỳ ứng suất nhỏ nhất ứng với biên độ ứng suất đã định trong vùng giới hạn mỏi và trong vùng chuyển tiếp;

b) theo vị trí và độ phân tán của vùng giới hạn mỏi ngắn hạn và vùng chuyển tiếp được xác định bằng các phương pháp thống kê.

6.1. Thử trong vùng giới hạn mỏi ngắn hạn

Thử trong vùng giới hạn mỏi ngắn hạn nhằm xác định các số liệu về giới hạn mỏi ngắn hạn của các chi tiết kẹp chặt có ren và thường được áp dụng cho kiểm tra sản phẩm trong sản xuất, bảo hành chất lượng lúc giao hàng và các trường hợp tương tự. Khi đặc tính của sản phẩm, ứng suất và số chu kỳ ứng suất và các điều kiện khác không được qui định, thì thông thường cần thử ít nhất là 6 sản phẩm. Ngoài ra, phải tiến hành thử với ứng suất trung bình (m) không đổi hoặc với tỷ sổ (RS) của ứng suất lớn nhất và ứng suất nhỏ nhất không đổi (thường dùng RS = 1/10).

6.1.1. Thử kiểm tra chất lượng

Phải lấy mẫu thử theo phương pháp xác suất thông kê.

Số lượng mẫu thử cần được tăng lên ít nhất là 10% để cho phép có những trở ngại bất thường trong quá trình thử.

6.1.2. Xác định vị trí và độ nghiêng của vùng giới hạn mỏi ngắn hạn (thử kết cấu)

Độ phân tán của số các chu kỳ ứng suất trong vùng giới hạn mỏi ngắn hạn chỉ có thể xác định gần đúng bằng các phương pháp tính toán thống kê.

Để đánh giá vùng giới hạn mỏi ngắn hạn, phải tiến hành thử mỏi đối với ít nhất là hai mức ứng suất ứng với số chu kỳ ứng suất trong khoảng 104 và 5 x 105 chu kỳ.

Số lần thử đối với một mức ứng suất phụ thuộc vào phương pháp đánh giá thống kê đã chọn và độ tin cậy yêu cầu ứng với xác suất phá hủy f; ví dụ f =10 %, 50 % hoặc 90 %.

Số lượng mẫu thử nhỏ nhất không được nhỏ hơn sáu.

Có thể xác định độ phân tán trong vùng giới hạn mỏi ngắn hạn bằng cách sử dụng luật phân bố xác suất nào đó, ví dụ luật phân bố chuẩn Gauss trong lưới đồ thị xác suất Gauss

pf=3i−13n+1

trong đó

f là xác suất phá hủy trong vùng giới hạn mỏi ngắn hạn;

i là số thứ tự của mẫu thử;

n là số lượng mẫu thử.

Ví dụ sau đây giải thích cho phương pháp:

n = 8 bu lông được thử với biên độ ứng suất không đổi a = 150N/mm2. Các chu kỳ ứng suất đạt được tới khi phá hủy theo thứ tự thời gian là:

N = (169, 178, 271, 129, 405, 115, 280, 305) x 103.

Số chu kỳ ứng suất được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, kèm theo là số thứ tự i.

Mẫu thử thứ nhất có số chu kỳ ứng suất thấp nhất được gắn số thứ tự i = 1, mẫu thử thứ n với số chu kỳ ứng suất cao nhất nhân số thứ tự i = n = 8.

Các kết quả này trong hệ thống thứ tự hoặc hệ thống đánh giá được cho trong bảng 2 .

Bảng 2 - Hệ thống thứ tự để đánh giá thống kê 8 phép thử mỏi với biên độ ứng suất a = 150N/mm2 vùng giới hạn mỏi ngắn hạn

| Thứ tự i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số chu kỳ ứng suất N x103 (theo thứ tự tăng) | 115 | 129 | 169 | 178 | 271 | 280 | 305 | 405 |
| Xác suất phá hủy pf, % | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 |

Số chu kỳ ứng suất ứng với các xác xuất phá hủy pf được vẽ trong lưới đồ thị xác suất Gauss (hình 8) và các kết quả riêng lẻ được thay bằng một đường bù (đường hồi qui). Có thể xác định được các giới hạn N10, N50 và N90 khi sử dụng đường bù này.

Ví dụ: N10 = 110 x 103, N50 = 213 x 103 và N90 = 415 x 103 (nghĩa là 10 % của tất cả các mẫu thử sẽ hư hỏng trong phạm vi số chu kỳ ứng suất 110 x 103, 50 % trong phạm vi số chu kỳ ứng suất 213 x 103 và 90 % trong phạm vi số chu kỳ ứng suất 415x103.

6.2. Thử trong vùng chuyển tiếp (vùng giới hạn mỏi ngắn hạn)

6.2.1. Thực hiện một số chu kỳ ứng suất đã cho mà không xảy ra sự phá hủy

Nếu không có sư thỏa thuận nào khác giữa người sử dụng và người cung cấp, để kiểm tra có thể dùng một số chu kỳ ứng suất nhỏ nhất hoặc phải thử ít nhất là 6 mẫu thử ở biên độ ứng suất đã xác định trước. Mẫu thử cần được tăng lên ít nhất là 10 % để dự phòng cho những trở ngại bất thường trong quá trình thử.

Số các chu kỳ ứng suất phá hủy

N10, N50, N90 = Số các chu kỳ ứng suất với xác xuất phá hủy tương ứng 10%, 50% hoặc 90%

Hình 8 - Xác suất phá hủy pf và số các chu kỳ ứng suất trong vùng giới hạn mỏi ngắn hạn, được xác định trên theo 8 phép thử mỏi với a = 150 N/mm2

6.2.2. Xác định vị tri và độ lớn vùng chuyển tiếp

Tương tự như đối với vùng giới hạn mỏi ngắn hạn, độ phân tán trong vùng chuyển tiếp chỉ có thể được xác định gần đúng bằng các phương pháp tính toán thống kê

Trong thực tế thường hay dùng hai phương pháp đánh giá thống kê:

a) thay đổi từng nấc biên độ ứng suất sau mỗi phép thử riêng biệt (phương pháp bậc thang);

b) thay đổi biên độ ứng suất sau khi thử một số bu lông ở một mức ứng suất không đổi (ví dụ: phương pháp biên, phương pháp arcsin).

Các phương pháp đánh giá này dựa trên các hàm mẫu mô tả gần đúng sự phân bố của đại bộ phận các sản phẩm của lô thử. Do đó có thể xác định A50 (độ bền mỏi với xác suất phá hủy 50%) và các giới hạn mỏi trong vùng chuyển tiếp (ví dụ: A10, A90).

Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng, để có thể xác định được độ bền mỏi A50 với dung sai ± 5% cần có từ 15 đến 20 mẫu thử. Để xác định các giới hạn của phạm vi chuyển tiếp, số lượng các mẫu thử phải cao hơn (ví dụ khoảng 20 đến 30 mẫu thử đối với A10).

Về mật độ tin cậy và độ chính xác của các giá trị thu được, các phương pháp arcsin, phương pháp bậc thang và phương pháp biên dựa trên cơ sở luật phân bố Gauss đều cho kết quả tốt gần như nhau trong cùng một điều kiện thử.

6.2.3. Thủ tục của các phương pháp bậc thang, biên và arcsin

6.2.3.1. Phương pháp bậc thang

Thử mẫu thử thứ nhất ở một mức ứng suất càng gần với số trung vị của vùng chuyển tiếp càng tốt. Nếu mẫu bị phá hủy cần giảm nấc tải cho các mẫu thử tiếp theo (các nấc tải như nhau) cho tới khi không có sự phá hủy. Sau một mẫu thử không bị phá hủy cần tăng tải cho tới khi xuất hiện sự phá hủy. Nếu mẫu thử thứ nhất không bị phá hủy phải thực hiện trình tự ngược lại.

Trong thực tế, trình tự định tâm theo số trung vị xẩy ra nhanh và trong trường hợp có một số lớn mầu thử và một vị trí thuận lợi của mức ứng suất lúc ban đầu thì tần số của sự phá hủy và không phá hủy là như nhau hoặc gần như nhau.

Tính toán bao gồm các bước sau:

a) số trung vị mong muốn (kỳ vọng)

(Xem giải thích các ký hiệu trong bảng 3)

b) độ lệch chuẩn mong muốn

trong đó CE−A2C2 phải > 0,3

(Xem giải thích các ký hiệu trong bảng 3)

Bảng 3 - Ví dụ về đánh giá các phép thử mỏi theo phương pháp bậc thang

| Nơi thử: Tải trọng chính Fm: |  |  |  | Bu lông đầu sáu cạnh ISC 4014 - M10 x 80 - 8.8 0,6 F0,2 (N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| FA (N) | x Mẫu bị hủy |  |  |  |  |  |  |  | o Mẫu không bị hủy |  |  |  |  |  |  |  | x | o | z | f | zf | z2f |
| 4 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 300 |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | o |  | x |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3 900 | x |  | x |  |  | o |  | o |  | x |  | o |  |  |  | x | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3 500 |  | o |  |  | o |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mẫu thử số | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Tổng các cột 3, 4, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 7 | - | 7 | 5 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | A | E |
| FA50 = Fa0 + ΔFallAC±x=3 929 N S(FA) = 1,62ΔFallCE−A2C2+0,029= 177 N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cột 1: biên độ tải trọng Cột 2: chỉ thị sự kiện (phá hủy x, không phá hủy 0) Cột 3: số các sự kiện phá hủy ứng với biên độ tải trọng; Cột 4: số các sự kiện không phá hủy ứng với biên độ tải trọng Cột 5: số thứ tự z, bắt đầu bằng 0 ứng với biên độ tải trọng thấp nhất. Số thứ tự này được gắn cho sự kiện có tần số thấp hơn trong các cột 3 và 4 Trong các ví dụ của bảng 3, đó là cột 4 có 7 sự kiện không phá hủy trong khi cột 3 có 9 sự kiện phá hủy; Cột 6: tần số lặp lại giá trị từ cột 3 hoặc 4 có tổng thấp hơn (ở đây là cột 4); Cột 7: tích của các cột 5 và 6 (zf); Cột 8: tích của các cột 5 và 7 (z2f) C, A, E: tổng của các cột 6, 7 và 8: Fao: biên độ tải trọng thấp nhất trong các cột 3 hoặc 4 với số sự cố thấp hơn (ở đây là cột 4. Fao = 3500 N) FA50: số trung vị, của biên độ tải trọng với xác xuất 50 % x: {+ 0,5 khi cột 6 = cột 4. {- 0,5 khi cột 6 = cột 3 Fall: nấc tải (ở đây Fall, = 400 N) S: độ lệch chuẩn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.3.2. Phương pháp biên

Qui trình của phương pháp biên được giải thích trên cơ sở của hình 9. Vì không biết vị trí của vùng chuyển tiếp trước khi thử và thường chỉ có thể xác định gần đúng vị trí này cho nên trước tiên cần thử một mẫu ở một biên độ tải trọng thứ nhất bằng Fal = 2500 N.

Nếu mẫu thử thứ nhất không bị phá hủy ở số chu kỳ ứng suất NG cần tăng biên độ tải trọng cho tới khi mẫu thử này bị phá hủy.

Trong ví dụ, biên độ tải trọng này là Fal = 4000 N. Thực hiện một số lần thử ở mức tải mà ở đó lần đầu tiên xuất hiện sự kiện (phá hủy hoặc không phá hủy) lệch với các lần thử trước đó. Như vậy, số lượng mẫu thử phụ thuộc vào độ chính xác yêu cầu của kết quả. Trong ví dụ đã nêu, số lượng mẫu thử là 8. Để chọn biên độ tải trọng thứ hai, tốt nhất là biết được chiều rộng của vùng chuyển tiếp. Khi đó mức tải trọng thứ hai được chọn tương đối đúng và kết quả thử sẽ chính xác hơn.

Xác định mức tải trọng thứ hai như sau:

Fa2 = Fa1 + Fall

đối với

Fall = (1 - rn) BFa1 đối với r  0,5 n

hoặc

Fall =  - rn BFa1 đối với r  0,5 n

Số B có tính đến chiều rộng của vùng chuyển tiếp. Giá trị của B nên ở trong khoảng 0,15 đến 0,2.

Dựa trên biên độ tải trọng thứ hai đã được xác định trong ví dụ trên hình 9 đối với 8 mẫu được thử, các xác xuất phá hủy Pt vẽ trong lưới đồ thị xác xuất Gauss được xác định

Pt=3r−13n+1

trong đó

r số mẫu thử bị phá hủy;

n số các mẫu thử được thử.

Khi dùng luật phân bố Gauss, có thể nối hai điểm đã xác định để tạo thành một đường thẳng cho phép xác định số trung vị FA50 và các giá trị giới hạn như FA10 và FA90...

Hình 9 - Ví dụ thực hiện và đánh giá thử mỏi theo phương pháp biên

6.2.3.3 Phương pháp Arcsin

Qui trình của phương pháp arcsin tương tự như đối với phương pháp biên. Thực hiện thử mỏi với một số mức tải trọng cách đều nhau cho cùng một số lượng mẫu thử ứng với mỗi mức. Tính toán xác xuất tương ứng với mỗi mức tải trọng này khi dùng biến đổi arcsin P

Ví dụ:

τ=arcsinr+1n+1+arcsinrn+1

Xác định vùng chuyển tiếp bằng đồ thị trong lưới đồ thị xác xuất tương ứng hoặc bằng toán học để xác định một đường hồi qui sau khi biến đổi thích hợp các giá trị đã tính toán.

5.3. Khai triển đường cong Wo−−hler (đường cong S/N)

Khi khai triển một đường cong Wo−−hler đầy đủ có thể biểu thị bằng các kết quả thử phù hợp với 6.1.2 và 6.2.2 và trên hình 10.

Hình 10 - Đường cong Wo−−hler (đường cong S/N, a = f (N)

6.4. Phương pháp thử liên hợp

6.4.1. Số mẫu thử

Cần có ít nhất là 14 mẫu trong đó 8 dùng cho bốn mức biên độ ứng suất (mỗi mức hai mẫu) để xác định phần nghiêng của đường cong S/N và 6 mẫu để xác định phần nằm ngang, trong trường hợp cần thiết số lượng mẫu thử có thể lớn hơn 14.

Chú thích - Các số trên hình vẽ chỉ thứ tự của lần thử.

Hình 11 - Ví dụ về đồ thị cơ bản của phương pháp thử liên hợp với 14 mẫu thử

6.4.2. Thử trong vùng giới hạn mỏi ngắn hạn

Phuơng pháp thử đối với vùng giới hạn mỏi ngắn hạn (phần ngiêng của đường cong S/N) như sau:

Dự đoán các giới hạn mỏi ngắn hạn AA và AB của mẫu thử ứng với số chu kỳ ứng suất N = 5 x 104 và N = 1 X 106 bằng cách tham khảo các số liệu đã có đối với vật liệu mẫu thử, các mẫu có cùng một hình dạng và chịu tác động của cùng một kiểu chu kỳ ứng suất như đối với mẫu thử.

Đặt al = (AA - AB) / 3 (qui tròn các giá trị bằng số). Dùng all làm giá trị ban đầu cho các khoảng biên độ ứng suất thử trong phần nghiêng của đường cong và AA + kal (k = ± 1, ± 2, ...) làm giá trị ban đầu cho mức biên độ ứng suất thử.

Thử mẫu thứ nhất ở mức biên độ ứng suất σa(1)2=σAA−Δσall

Thử một mẫu tại một thời điểm theo thứ tự

a2)3 = a(1) - al, a(3) = a(2) - al ...

Bằng cách giảm các mức biên độ ứng suất đi Δσall tại mỗi khi đạt được mẫu đầu tiên không bị phá hủy(1).

Trong trường hợp này, kiểm tra giá trị aI trong quá trình thử, điều chỉnh giá trị này và đặt lại aI cho các mức biên độ ứng suất tiếp theo nếu cần 1).

Thử một mẫu ở một mức biên độ ứng suất tại đó mẫu thử không bị phá hủy. Chọn 4 mức biên độ ứng suất cao hơn, liền kề với mức2) biên độ ứng suất này, sao cho có một mẫu bị phá hủy tại một trong 4 múc biên độ ứng suất nêu trên.

Thử mẫu thử thứ hai3) ở các mức biên độ ứng suất cao hơn, liền kề với mức biên độ ứng suất2) tại đó biên độ không bị phá hủy, theo thứ tự tăng, bắt đầu từ mức giới hạn dưới trong những mức biên độ ứng suất này tới khi đạt được 8 mẫu thử bị phá hủy.

Chỉnh hợp các số liệu thu được của 8 mẫu thử bị phá hủy trong một đồ thị nửa logarít (a, logN) và nhận được các đường cong S/N.

Xác định phần nghiêng và độ lệch chuẩn của đường cong S/N đối với một xác suất phá hủy 50 % như sau.

Đường hồi qui đối với phần nghiêng của đường cong S/N được cho bởi

trong đó

Độ lệch chuẩn tính toán của logarít tuổi thọ S(logN) đuạc tính theo công thức:

Độ lệch chuẩn tính toán của độ bền mỏi được tính theo công thức:

6.4.3. Thử mỏi ứng với số chu kỳ ứng suất NG = 5 x 106

Thử mỏi ứng với số chu kỳ ứng suất 5 x 106, được thực hiện như sau.

Sử dụng phương pháp bậc thang với một số nhỏ các mẫu thử để xác định độ bền mỏi ở NG = 5 x 106.

Sử dụng phương pháp bậc thang với một số nhỏ các mẫu thử để ước lượng độ bền mỏi ở NG = 5 x 106

Lấy mức biên độ ứng suất mà tại đó mẫu thử không bị phá hủy làm biên độ ứng suất thử a (1) tác dụng vào mẫu thử thứ nhất theo phương pháp bậc thang (lấy mức biên độ ứng suất cao nhất khi có hai hoặc nhiều mức biên độ ứng suất như vậy).

Tuy nhiên, nếu có một mẫu thử không bị phá hủy ở mức biên độ ứng suất a thì đây được coi là kết quả thử đối với mẫu thử thứ nhất theo phương pháp bậc thang và không phải thử tiếp ở a nữa.

Số gia liên tục all của các mức biên độ ứng suất trong phương pháp bậc thang là giá trị tính toán của sai lệch chuẩn của độ bền mỏi S (a) (giá trị bằng số phải được làm tròn thích hợp).

Δσall=Sσa

Thử mẫu thứ hai ở mức biên độ ứng suất

σa(2)=σa1)+Δσall

và các mẫu từ thứ ba đến thứ sáu ở các mức biên độ ứng suất

σa(j)=σa(j−1)±Δσall

(j = 3,4,5,6)

trong đó cùng dấu âm (-) khi mẫu thử bị phá hủy, dấu dương (+) khi mẫu không bị phá hủy.

Biên độ ứng suất thử đối với mẫu thứ bẩy:

σa(7)=σa(6)±Δσall

trong đó dùng dấu âm (-) khi mẫu thử bị phá hủy ở a (6) và dấu dương (+) khi mẫu thử không bị phá hủy ở ứng suất này.

Tuy nhiên ở đây không thực hiện phép thử đối với mẫu thử thứ bẩy.

Độ bền mỏi AN đối với xác suất phá hủy p = 50 % ở N = 5 x 106 được tính theo công thức sau:

σAN=16j=27σa(j)

6.4.4. Xác định đường cong Wo−−hler (đường cong S/N)

Có thể xác định đường cong Wo−−hler (đường cong S/N) (xem hình 12) đối với xác xuất phá hủy P = 10 % và 90 % theo công thúc sau:

Phần nghiêng

Phần nằm ngang

Dấu âm (-) trong các công thức ứng với p = 10 %, còn dấu dương (+) ứng với p = 90 %.

6.5. Khai triển biểu đồ Haigh

Để lựa chọn chính xác một chi tiết kẹp chặt, người thiết kế có thể phải cần thêm một thông tin về ảnh hưởng của ứng suất trung bình đến độ bền mỏi. Biểu đồ Haigh (hình 13) giới thiệu các số liệu cần thiết ở dạng thích hợp cho độ bền mỏi ứng với các xác xuất phá hủy 10 %, 50 % và 90 %. Bằng các phương pháp thống kê đã cho trong 6.2 hoặc 6.4, có thể khai triển biểu đồ này với các mức ứng suất trung bình sau:

a) ứng suất trung bình cao, không đổi m = 0,7Rm,min;

b) ứng suất trung bình, vừa, không đổi m = 0,4Rm,min;

c) ứng suất trung bình thấp m = 1,22A (đối với RS = 0,1).

Có thể dùng các ứng suất trung bình khác theo thỏa thuận giữa người sử dụng và người cung cấp.

7. Báo cáo thử

Đối với các số liệu về mỏi đưa vào báo cáo, phải xác định rõ các điều kiện thử. Báo cáo thử cần có các nội dung chi tiết sau

7.1. Xác định rõ chi tiết kẹp chặt có ren ngoài

a) ký hiệu biểu và cấp độ bền;

b) cỡ ren, bước ren, chiều dài của chi tiết kẹp chặt, dung sai ren và prôphin ren'

c) phương pháp chế tạo chi tiết kẹp chặt và ren;

d) cơ tính (độ bền kéo đứt và ứng suất thử);

e) mạ phủ bề mặt và bôi trơn phụ;

f) vị trí của đai ốc hoặc bạc lồng;

g) vật liệu.

7.2. Xác định rõ chi tiết có ren trong

a) kiểu và cấp độ bền của đai ốc hoặc chiều cao của bạc lồng có ren để thử;

b) độ cứng

c) vật liệu;

d) mạ, phủ bề mặt và bôi trơn phụ.

7.3. Sử dụng vong đệm thử

7.4. Kiểu và tần số của máy thử

7.5. Diện tích chịu ứng suất được dùng trong tính toán (As, An hoặc các diện tích khác).

7.6. Kiểu và chu kỳ ứng suất (ví dụ, ứng suất trung bình và biên độ ứng suất hoặc Rs và min hoặc max).

7.7. Vị trí bị phân hủy

7.8. Các phương pháp đánh giá thống kê được dùng

7.9. Các điều kiện môi trường (phạm vi nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình thử)

Hình 12 - Vị trí về đường cong Wo−−hler (đường cong S/N)

Hình 13 - Biểu đồ Haigh

(	1) 1) Nếu các dự đoán về AA và AB không đủ, một số mẫu thử không bị phá hủy tạiσa1)  .Trong trường hợp này, thử một mẫu tại một thời điểm theo thứ tự.

σa2)=σa1)σ+2Δσal);σa3)=σa2)σ+2Δσal)

Cho tới khi có được mẫu đầu tiên bị phá hủy. Ở đây đã tăng mức biên độ ứng suất lên 2al) tại mỗi thời điểm thay cho việc giảm đi al)

2	) Khi có hai hoặc lớn hơn hai mức biên độ ứng suất tại đó mẫu thử không bị phá hủy (có thể rơi vào trường hợp phù hợp với ghi chú)) phải lấy mức biên độ ứng suất cao nhất trong các mức này.

3	) Nếu mẫu thử thứ 2 không bị phá hủy ở một mức biên độ ứng suất nào đó, tăng thêm một lần thử nữa ở mức biên độ ứng suất yêu cầu sao cho có thể đạt được hai mẫu thử bị phá hủy đối với một trong 4 mức biên độ ứng suất cao hơn, liền kề với mức biên độ ứng suất này.